Установки дробеметные для очистки

листового и профильного проката

модели 24581М/24583М/24587

| Установки предназначены для очистки от окалины и ржавчины листового и профильного проката и других заготовок из черных металлов соответствующих техническим характеристикам габаритов. Установки могут быть встроены в поточные линии или использоваться обособленно при условии комплектации рольгангами внекамерными – подающим и приемным (опция) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установки должны эксплуатироваться при температуре от +1°С до +35°С, относительной влажности воздуха 65% (при +20°С) и атмосферном давлении от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. |  |  |  |

| Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметр | Значение |  |  |
|  |  | 24581М | 24583М | 24587 |
| 1. | Габаритные размеры очищаемых изделий, не более, мм: |  |  |  |
|  | длина | 1 300 | 2 100 | 1 450 |
|  | ширина | 800/1 000 | 2 800 | 1 700 |
|  | высота | 600/200 | 700 | 700 |
| 2. | Минимальная толщина стенок, мм | 4 |  |  |
| 3. | Производительность очистки листового проката из низколегированной стали при максимальной ширине листа, м2/мин | 6,0 | 11,0 | 9,0 |
| 4. | Диапазон скоростей рольганга, м/мин | 1,0…10 | 0,7…7,0 | 1,0…5,0 |
| 5. | Типы дробеметных аппаратов | 4Б114/2 4Б124/2 | 42116/2 42126/2 | 4Б114/2 4Б124/2 |
| 6. | Масса дроби, выбрасываемой аппаратами дробеметными, кг/мин | 800 | 1 600 | 800 |
| 7. | Масса первоначальной загрузки дроби, кг | 2 000 | 4 000 | 10 000 |
| 8. | Рекомендуемый абразив | Стальная колотая фракция 0,8…1,2 |  |  |
| 9. | Рекомендуемый фильтр | 8.2000-01/8.4000 | 8.2000-02/8.3000-01 | 8.2000-01/8.4000 |
| 10. | Объем отсасываемого воздуха, м3/час | 16 000 | 24 000 | 12 000 |
| 11. | Мощность электродвигателей, кВт | 70,0 | 215,0 | 80,0 |
| 12. | Размеры установки, мм: |  |  |  |
|  | длина без рольгангов | 4 100 | 6 500 | 6 400 |
|  | ширина | 2 800 | 9 700 | 3 600 |
|  | общая высота | 5 800 | 7 200 | 7 850 |
|  | высота над уровнем пола | 5 500 | 6 150 | 7 200 |
| 13. | Масса, кг | 10 000 | 42 000 | 27 000 |

Конструктивные особенности

Состав установки:

| • | Камера с установленными аппаратами дробеметными; |
| --- | --- |
| • | Система очистки и рекуперации абразива (система дробеобращения); |
| • | Шнековые конвейера; |
| • | Площадки обслуживания; |
| • | Устройство сдува дроби; |
| • | Пневмооборудование«KAMOZZI»; |
| • | Электрооборудование |
| • | Рольганги внекамерные (опция) |

| Система дробеобращения | Рольганг внекамерный | Камера |
| --- | --- | --- |